Capacidade de retenção de água no solo com diferentes doses de Polyter

A água é o elemento essencial para a produção de qualquer cultura. Com as alterações ambientais decorrentes de ações antrópicas mal planejadas e prejudiciais aos mananciais e cursos de água, tornou-se fundamental criar ferramentas para ajudar em um consumo mais eficiente e consciente da água. O uso de polímero hidroretentor, como o produto Polyter, pode ser uma destas ferramentas. O objetivo do experimento foi avaliar a capacidade de retenção de água no solo utilizando diferentes doses de Polyter. O trabalho foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), realizado em casa de vegetação, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Campus Monte Carmelo, situada na latitude 18º 43’ 29” Sul, longitude 47º29’55’’W e altitude de aproximadamente 870m, o clima é classificado como Aw de acordo com a classificação de Köppen. Foram testadas 5 doses de Polyter (0, 3, 6, 9 e 12 gramas) em 4 repetições. Todos os 20 vasos foram preenchidos com a mesma quantidade de solo, homogeneizado com as respectivas doses do polímero. Os vasos foram saturados com um volume conhecido de água (2 litros) e depois acrescidos de mais um litro de água, para verificar o volume drenado. Posteriormente foram realizadas coletas semanais, com um trado, determinando a massa úmida e massa seca da amostra (após ficarem na estufa de secagem, durante 24 horas, expostas a uma temperatura de 105°C), verificando o volume de água retido no solo ao longo do período de avaliação. Houve uma diferença significativa entre as doses avaliadas, e as doses que apresentaram maior retenção foram as doses de 9 e 12 gramas de Polyter, proporcionando ao solo uma capacidade de campo maior do que a máxima, mesmo depois de 13 dias, e permanecendo com as características físicas, iguais, ou até melhores, do que o solo sem Polyter.

Palavras-chave: sustentabilidade, eficácia, irrigação.

Apoio financeiro: AraunahTech, ENGAS.